第三篇  路基、路面

- 路基设计

### 1.1一般路基的主要设计原则

1）路基设计贯彻合理、充分利用既有公路路基、因地制宜、就地取材的原则，严格执行国家及部颁有关法规及规范标准；

2）通过对原公路路基的调查、勘探、试验等方法，对原公路路基的工作状态进行分析，采取经济有效的路基病害防治措施；

3）针对改建工程特点，根据沿线的地形、地貌、地质构造、水文地质、地基土的性质、不良地质的发育情况等，制定特殊路基的处理方法和设计对策，在广泛收集第一手资料的基础上，进行综合设计，确保改建工程路基的强度和整体性；

4）根据公路所在地区自然因素和地质条件，设计完善的综合排水设施和防护工程，路基排水设计全面规划，合理布局，少占农田，并与当地排灌系统协调，防止冲毁农田及其水利设施，防止水土流失和水源污染。

### 1.2旧路现状

根据外业调查，既有各条道路均为田间土路，路基宽度4.0或6.0m，旧路两侧无排水沟，道路无积水情况。

### 1.3路基横断面布置

本项目设计速度15km/h，利用原有道路进行改建，路基包括单车道和双车道两种。

单车道路基宽度4.0m，路基断面组成为：行车道宽度为3.0m，土路肩宽度为2×0.5m。行车道路拱横坡为2%，土路肩横坡为3%，路拱横坡采用单向坡。

单车道路基宽度6.0m，路基断面组成为：行车道宽度为5.0m，土路肩宽度为2×0.5m。行车道路拱横坡为2%，土路肩横坡为3%，路拱横坡采用双向坡。

### 1.4公路用地范围

本项目为旧路改建工程，利用原有旧路路基进行改建，不新增永久占地。

### 1.5路基超高及加宽

本项目为旧路改建工程，利用既有道路进行改建，维持旧路线形指标不变，因征地限制，不设置超高和加宽。

### 1.6填方路基设计

本项目填方路基高度均在4m以下，路基边坡坡率采用1:1.5。

### 1.7挖方路基设计

本项目挖方路基均为零填挖路段，不涉及挖方边坡情况，不进行特殊设计。

### 1.8路床设计

为了进一步掌握本项目路基稳定情况，对路基土组和含水率进行了取样调查分析，根据调查结果，本项目路基土组为粉质黏土，含水量适中，路基状况较好，不需进行换填处理。

路基压实度按《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）执行，具体要求见表1。

表1  路基压实度标准

| 填挖类别 |  | 路床顶面以下深度（cm） | 压实度 （％） | 填料最小 CBR值 | 填料最大粒径（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 | 上路床 | 0～30 | ≥94 | 5 | 10 |
|  | 下路床 | 30～80 | ≥94 | 3 | 10 |
| 填方路基 | 上路堤 | 80～150 | ≥93 | 3 | 15 |
|  | 下路堤 | 150以下 | ≥90 | 2 | 15 |
| 零填及挖方 |  | 0～30 | ≥94 | 5 | 10 |
|  |  | 30～80 | ≥94 | 3 | 10 |

### 1.9路基防护

本项目填、挖方边坡防护均采用植物防护。

### 1.10路基、路面排水设计

经外业调查，本项目既有道路排水设施主要以散排为主，道路两侧未设置排水沟，坡脚外即为农田，地势平缓，地形变化不大，经调查，既有道路采用散排的排水方式在村屯内部和村屯以外未发现积水、水淹地等现象，本次改建维持原有路面标高不变，对现有排水系统未产生影响，本项目利用既有排水系统。

为方便路线横向排水，本项目共设置13道钢筋混凝土圆管涵，保持横向排水畅通。

### 1.11取土、弃土方案及节约用地的措施

首先考虑纵向调运挖方土，无可利用时考虑外购买土方，全线均不得在路线两侧取土。

路基土方：本项目全线路基挖土方共计4093m³（自然方）；填方125m³（压实方），弃方  3968m³（自然方），本项目全线路基挖填土方均为普通土，自然方和压实方转换系数为1.0。

本项目路基共产生3968m³弃方，弃方运至其他项目进行利用，弃土运距为5km，本项目不设置弃土场，不占用耕地，保护基本农田及周边环境。

- 路面工程

### 2.1 路面设计原则

路面设计按现行的相应规范标准执行，根据可行性研究报告的交通量的调查及交通量增长率的预测，确定本路段的路面使用年限内累计当量轴次和交通量增长率。水泥路面设计要做好交通荷载分析与预测，计算中应注意车型的选择要与实际相对应，路面结构要适应本项目交通量和车辆荷载要求，最大限度提高路面的耐久性。基层、底基层结构类型应依据沿线筑路材料料场分布情况合理选择，依据勘测阶段所确定的结构试验资料合理确定。

### 2.2 设计依据

路面设计依据现行部颁有关规程、规范以及当地有关等级公路路面设计与施工的经验进行，主要依据有：

1、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTGT 3311-2021）；

2、《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2011)

3、《公路水泥混凝土路面施工技术细则》(JTG/T F30-2014)

4、《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

5、《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）

7、《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

8、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80-2017）

9、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG 5220-2020）

### 2.3 旧路结构及历史养护维修情况

旧路全部为土路，无路面结构和养护历史。

### 2.4 路面结构

为更好的适应田间路使用情况，本项目拟采用水泥路面，路面面层采用20cm C30水泥混凝土，路面基层采用20cm山皮石。

新建路面结构为：

面层： 20cm C30水泥混凝土

基层： 20cm山皮石

水泥路面板块尺寸为单车道3.0m×4.0m（长度）或2×2.5m（宽度）×4.0m（长度）。横向施工缝设平缝型，纵向每40块板横缝处设置胀缝、与其他道路相交处设置胀缝，胀缝相连的3道横缝设传力杆，水泥路面横、纵向缩缝均采用不设钢筋的假缝形式。

填缝所用材料要满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014的要求，放置填缝板及填缝料前须先清洗填缝隙杂物。

### 2.5 路面材料

#### 2.5.1水泥混凝土路面

1、水泥

1）应采用旋窑生产的道路硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，路面水泥采用42.5 MPa水泥，水泥混凝土设计弯拉强度标准值为4.5MPa，其他构筑物采用32.5 MPa水泥。

2）水泥进场时每批应附有化学成分、物理、力学指标合格的检验证明，而且必须满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.1.3（中、轻交通荷载等级）、及《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）的指标要求。

3）选用水泥时，除满足上述两条要求外，还应通过配合比试验，根据其配制弯拉强度、耐久性和工作性，优选适宜的水泥品种、强度等级。

水泥的成分要求

| 水泥成分 | 中、轻交通路面交通荷载等级 |
| --- | --- |
| 熟料游离氧化钙含量（%）≤ | 1.8 |
| 氧化镁含量（%）≤ | 6.0 |
| 铁铝酸四钙含量（%）≤ | 12.0～20 |
| 铝酸三钙含量（%）≤ | 9.0 |
| 三氧化硫含量（%）≤ | 4.0 |
| 碱含量Na2O+0.658K2O（%）≤ | 怀疑集料有碱活性时，0.6；无碱活性集料时，1.0 |
| 氯离子含量（%）≤ | 0.06 |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰、烧黏土、煤渣，有抗盐冻要求时不得掺石灰岩粉 |

水泥的物理指标要求

| 出磨时安定性 |  | 蒸煮法检验均必须合格 |
| --- | --- | --- |
| 凝结时间（h） | 初凝时间≥ | 0.75 |
|  | 终凝时间≤ | 10 |
| 标准稠度需水量（%）≤ |  | 30 |
| 比表面积（㎡/kg） |  | 300～450 |
| 细度（80μm筛余）（%）≤ |  | 10 |
| 28d干缩率（%）≤ |  | 0.10 |
| 耐磨性（kg/㎡）≤ |  | 3.0 |

2、粗集料

1）粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，并应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.3.1(Ⅲ级)的指标。

碎石技术指标

| 碎石压碎值（%）≤ | 30 |
| --- | --- |
| 坚固性（按质量损失计）（%）≤ | 12 |
| 针片状颗粒含量（按质量计）（%）≤ | 20 |
| 含泥量（按质量计）（%）≤ | 2 |
| 泥块含量（按质量计）（%）≤ | 0.7 |
| 吸水率（按质量计）（%）≤ | 3.0 |
| 硫化物及硫酸盐含量（按SO3质量计）（%）≤ | 1.0 |
| 洛杉矶磨耗损失（%）≤ | 35.0 |
| 有机物质量(比色法) | 合格 |
| 岩石抗压强度（MPa）≥ | 岩浆岩 100 |
|  | 变质岩 80 |
|  | 沉积岩 60 |
| 表观密度（kg/m³） | 2500 |
| 松散堆积密度（kg/m³） | 1350 |
| 空隙率 | 47 |
| 磨光值（%）≥ | 35 |
| 碱活性反应 | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |

2）路面用的粗集料，采用碎石，不采用卵石或破碎卵石，不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同，采用2～4个粒级的集料进行掺配，并应符合下列要求：碎石最大公称粒径不应大于26.5mm，其级配范围应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.3.3的规定。

粗集料级配范围

| 方筛孔尺寸(mm) |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 级配类型 |  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 合成级配 | 4.75～16 | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～10 | - | - | - | - |
|  | 4.75～19 | 95～100 | 85～95 | 60～75 | 30～45 | 0～5 | 0 | - | - |
|  | 4.75～26.5 | 95～100 | 90～100 | 70～90 | 50～70 | 25～40 | 0～5 | 0 | - |
|  | 4.75～31.5 | 95～100 | 90～100 | 75～90 | 60～75 | 40～60 | 20～35 | 0-5 | 0 |
| 单粒级 粒级 | 4.75～9.5 | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - | - |
|  | 9.5～16 | - | 95～100 | 80～100 | 0～15 | 0 | - | - | - |
|  | 9.5～19 | - | 95～100 | 85～100 | 40～60 | 0～15 | 0 | - | - |
|  | 16～26.5 | - | - | 95～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 | - |
|  | 16～31.5 | - | - | 95～100 | 85～100 | 55～70 | 25～40 | 0～10 | 0 |

3、细集料

1）细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂，技术指标应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.4.2(Ⅲ级)、表3.4.4(Ⅲ级)的规定。

天然砂的质量标准

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 坚固性（按质量损失计）（%）≤ | 10.0 |
| 含泥量（按质量计）（%）≤ | 3.0 |
| 泥块含量（按质量计）（%）≤ | 1.0 |
| 氯离子含量a（按质量计）（%）≤ | 0.06 |
| 云母含量（按质量计）（%）≤ | 2.0 |
| 硫化物及硫化盐含量a（按S03质量计）（%）≤ | 0.5 |
| 海砂中的贝壳类物质含量（按质量计）（%）≤ | 8.0 |
| 轻物质含量（按质量计）（%）≤ | 1.0 |
| 吸水率（%）≤ | 2.0 |
| 表观密度（kg/m3）（%）≥ | 2500.0 |
| 松散堆积密度（kg/m3）（%）≤ | 1400.0 |
| 空隙率（%）≤ | 45.0 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 碱活性反应a | 不得有碱活性反应或疑似碱活性反应 |
| 结晶态二氧化硅含量b（%）≥ | 25.0 |

2）路面用天然砂采用细度模数在2.3～3.7之间的砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则应分别堆放，并调整配合比中的砂率后使用。其级配范围应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.4.3、表3.4.5的规定。

天然砂的级配范围

| 砂分级 | 细度模数 | 方筛孔尺寸(mm)（试验方法JTG E42 T0327） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |  |
|  |  | 通过各筛孔的质量百分率 (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 3.1～3.7 | 100 | 90～100 | 65～95 | 35～65 | 15～30 | 5～20 | 0～10 | 0～5 |  |
| 中砂 | 2.3～3.0 | 100 | 90～100 | 75～100 | 50～90 | 30～60 | 8～30 | 0～10 | 0～5 |  |
| 细砂 | 1.6～2.2 | 100 | 90～100 | 85～100 | 75～100 | 60～84 | 15～45 | 0～10 | 0～5 |  |

4、水

符合《生活饮用水卫生标准》（GB 5749）的饮用水均可用于水泥混凝土路面的施工，非饮用水应进行水质检验。

非饮用水质量标准

| 项目 | 钢筋混凝土及钢纤维混凝土 | 素混凝土 |
| --- | --- | --- |
| PH值≥ | 5 | 4.5 |
| CL-含量（mg/L）≤ | 1000 | 3500 |
| SO4-2含量（mg/L）≤ | 2000 | 2700 |
| 碱含量（mg/L）≤ | 1500 | 1500 |
| 可溶物含量（mg/L）≤ | 5000 | 10000 |
| 不溶物含量（mg/L）≤ | 2000 | 5000 |
| 其他杂质 | 不应有漂浮的油脂和泡沫；不应有明显的颜色和异味 |  |

5、外加剂

1）供应商应提供有相应资质的外加剂检测机构出具的品质检测报告，检验报告应说明外加剂的主要化学成分，认定对人员无毒害作用。

2）路面水泥混凝土必须加入引气剂，采用复合型高效或高性能引气减水剂，引气剂应选用表面张力降低值大、水泥稀浆中起泡量多而细密、泡沫稳定时间长、不溶残渣少的产品。要求混凝土的含气量范围3.5±0.5%，钻芯实测混凝土面层最大气泡间距系数300±35μm。

3）选定减水剂品种前，必须对所用的水泥进行适应性检验。

4）路面混凝土宜掺阻锈剂。

本项目路面水泥混凝土建议使用松脂皂引气型减水剂，用量根据试验而定，混凝土外加剂产品的技术性能指标应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.6.1要求。

6、接缝材料

1）填缝材料应具有与混凝土板壁粘结牢固、回弹性好、不溶于水、不渗水，高温时不挤出、不流淌、抗嵌入能力强、耐老化龟裂，负温拉伸量大，低温时不脆裂，耐久性好等性能。应优选使用树脂类、橡胶类或改性沥青类填缝材料，并宜在填缝中加入耐老化剂。施工温度宜选常温，选择常温时填缝料技术要求须满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.9.4的低模量型要求。

聚氨酯类常温施工式填缝料的质量标准

| 项目 |  | 低模量型 | 高模量型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表干时间（h）≤ |  | 4 | 4 |
| 失黏-固化时间（h）≤ |  | 12 | 10 |
| 拉伸模量（MPa） | 23℃ | 0.2-0.4 | ＞0.4 |
|  | -20℃ | 0.3-0.6 | ＞0.6 |
| 弹性恢复率（%）≥ |  | 75 | 90 |
| 定伸黏结性（23℃干态） |  | 定伸100%无破坏 | 定伸60%无破坏 |
| （-10℃）拉伸量（mm）≥ |  | 25 | 15 |
| 固化后针入度（0.1mm） |  | 40-60 | 20-40 |
| 耐水性，水泡4d黏结性 |  | 定伸100%无破坏 | 定伸60%无破坏 |
| 耐高温性 |  | （60℃±2℃）×168h倾斜45°表面不流淌、开裂、发黏 | （80℃±2℃）×168h倾斜45°表面不流淌、开裂、发黏 |
| 负温抗裂性 |  | （-45℃±2℃）×168h倾斜90°表面不流淌、开裂、发黏 | （-20℃±2℃）×168h倾斜90°表面不流淌、开裂、发黏 |
| 耐油性 |  | 93号汽油浸泡48h后，在温度23℃±3℃、湿度50%±5%静置72h，延伸率下降≤20% |  |
| 抗光、氧、热加速老化(采用氙弧光灯照射法) |  | 180h照射后，外观无流淌、变色、脱落、开裂，-10℃拉伸量不小于未老化前的80%，与混凝土的定伸黏结试验无裂缝 |  |

2）填缝时应使用背衬垫条控制填缝形状系数。背衬垫条应具有良好的弹性、柔韧性、不吸水、耐酸碱腐蚀和高温不软化等性能。背衬垫条材料有聚氨酯、橡胶或微孔泡沫塑料等，其形状应为圆柱形，直径应比接缝宽度大2～5mm。

7、其他材料

混凝土路面养护不允许使用以水玻璃为主要成分的养生剂，性能应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.11.1合格品的规定。

混凝土路面养护的养生剂性能指标

| 有效保水率，不小于(%) |  | 75 |
| --- | --- | --- |
| 抗压强度比，不小于(%) | 7d | 90 |
|  | 28d | 90 |
| 磨损量，不大于(Kg/m2) |  | 3.5 |
| 含固量，不小于(%) |  | 20.4 |
| 干燥时间，不短于(h) |  | 4 |
| 成膜后水溶解性 |  | 养生期不应溶解 |
| 成膜耐热性 |  | 合格 |

水泥混凝土面层用节水保湿养护膜应由高分子吸水保水树脂和不透水塑料面膜制成，其质量应符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.11.3的规定。

节水保湿养护膜的质量标准

| 节水保湿养护膜性能 |  |  | 节水保湿养护膜养生水泥混凝土面层的性能 |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软化温度(℃)≥ |  | 70 | 3d有效保水率（%）≥ |  | 95 | JG/T 188 |
| 0.006～0.02mm厚面膜的水蒸气透过量[g/(m2.d)] ≤ |  | 47 | 一次性保水时间（d）≥ |  | 7 |  |
| 拉伸强度（Mpa）≥ | 双层膜 | 14 | 用养护膜养生混凝土抗压强度比（%）（与标养比）≥ | 3d | 95 |  |
|  | 单层膜 | 12 |  | 7d | 95 |  |
| 纵、横向直角撕裂强度（kN/m）≥ |  | 55 | 用养护膜养生混凝土弯拉强度比（%）（与标养比）≥ | 3d | 95 |  |
| 芯膜厚度（mm） |  | 0.08～0.10 |  | 7d | 95 |  |
| 面膜厚度（mm） |  | 0.12～0.15 |  |  |  |  |
| 长度允许偏差（%） |  | ±1.5 | 保温性（膜内温度与外界环境温度之差）（℃）≥ |  | 4 |  |
| 芯膜宽度 |  | 不允许负偏差 | 单位面积吸蒸馏水量（kg/m2）≥ |  | 0.5 |  |
| 面膜、芯膜外观 |  | 干净整齐，无破损 | 养护膜养生混凝土磨耗量（kg/m2）≤ |  | 2.0 |  |

8、水泥混凝土配合比

1）混凝土板的28天设计弯拉强度标准值fr应不低于4.5Mpa。

2）三辊轴机组摊铺，拌合物混凝土现场坍落度宜为20～40mm。

3）混凝土含气量应不小于3.5±0.5%。

4）路面混凝土最小单位水泥用量应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表4.2.4中三、四级公路要求。

5）路面混凝土抗冻等级要求应满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表4.2.5中二、三、四级公路要求。

6）水泥混凝土拌合站须电子计量，且施工中采用排振。

9、水泥路面用钢筋

1）HPB300为热轧光圆钢筋，其主要性能应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》（GB 1499.1-2017）的规定。

2）HRB400为热轧带肋钢筋，其主要性能应符合国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》（GB 1499.2-2018）的规定。

#### 2.5.2山皮石基层

路面结构基层采用山皮石，压实度不小于97%，液限不大于28%，塑性指数小于9。

### 2.6 施工方法及注意事项

#### 2.6.1 水泥混凝土面层施工

1、重视路基和基层的质量要求，必须确保基层的压实度和平整度；

2、面层配合比的配料要准确，原材料质量要满足规范要求，而且用料要统一，各种不同的材料不能混淆；

3、合理安排混凝土路面缩缝；

4、严格控制混凝土的水灰比；

5、在混凝土摊铺中，确保模板边、角处的骨料的搅动，达到骨料粗细均匀，振捣有浆的效果；

6、松铺的混凝土应分层捣实。首先用插入式振捣器，采用梅花型移动插入，间距30cm,深度为厚度的3/4，振捣至混凝土无下沉，表面有浆为止；其次用平板振捣器振捣，往返移动，每次重叠1/3，振到表面基本平整为止；最后用振捣梁振捣3～5次，振到路面平整、拱度合理、砂浆均匀为止。如果局部不平整，应及时进行高挖、低填找平；

7、严格控制锯缝时间。通过试验确定最佳锯缝时间，必须在最佳锯缝时间内，风雨无阻地完成锯缝工作。横向收缩缝的深度至少锯到路面厚度的1/4，以使锯缝足够有效，但不应超过路面厚度的30%，以便剩余断面部分能吸收由于高温产生的压应力而不至于产生损坏；

8、应特别注意边角处和有纵坡路段上方的路面养生；

9、须按设计组织施工，加强管理，保证连续施工，事前做好应对不利气候的施工准备，保证混凝土路面施工能连续、保质地开展工作。